«Утверждаю»

Генеральный директор ООО «Батисс»

____________________Степанченко Р.В.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО УСТРОЙСТВУ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК

- Для ограничения адгезии на поверхностях перекрытий устраивается техническая пленка специальная с добавками увеличивающими ее прочность и долговечность, толщиной 60-100 микрон с перекрытием 100мм или слои/й от 4 до 10мм из вспененного полиэтилена (изолон, стенофон,…). По окончании этого  этапа подписывается Акт освидетельствования скрытых работ.

- По периметру помещений на глубину стяжки устанавливается демпферная лента – «стенофон», толщиной 4 - 10мм. Колонны, трубы, короба, а также другие открытые конструкции, соприкасающиеся с выполняемой конструкцией пола, изолируются от нее демпферной лентой - «стенофон», толщиной 4 - 10мм.

- Производство стяжки из цементно-песчаного раствора:

- Приготовление раствора  полусухим методом производится непосредственно на строительной площадке. Производство смеси происходит по следующему алгоритму: Привезенный морской песок (модуль крупности =  2,0-2,2; 2,2-2,5; фракция до 5 мм) дополнительно просеивается и дозируется  в резервуар смесителя туда же дозируется и мешок цемента, вода и фиброволокно (при использовании стальной сетки для армирования стяжки, фиброволокно может не добавляться) - происходит перемешивание. При правильной загрузке резервуара процесс смешивания заканчивается при добавке последних компонентов,  смесь становится гомогенной. Производиться заполнение резервуара следующим образом: 1) Песок 120 литров; 2) Портландцемент марки М400 Д20 –  50 кг 3) вода 20 литров (при естественной влажности песка)  4) полипропиленовое  фиброволокно 120 гр.          5) песок 100 литров. Объем резервуара  позволяет готовить единовременно до 200 литров смеси.

- Транспортировка готовой смеси цементно-песчаного раствора осуществляется сжатым воздухом по гибким шлангам. Приготовленный раствор объемом 0,2 м³ автоматически делится на небольшие порции и под давлением по замкнутому контуру шлангов транслируется непосредственно в место проведение работ до гасителя, в котором происходит разрядка рабочего давления, после чего раствор поступает на поверхность для укладки.

- Поступивший из гасителя раствор вручную равномерным слоем   распределяют по помещению. Затем смесь жесткого цементно-песчаного раствора укладывается, уплотняется и выравнивается  ручным инструментом (правилом). Уменьшение объема растворной смеси из-за уплотнения от 15 до 30 процентов, в зависимости от крупности и пустотности песка.

- После укладки и выравнивания смеси жесткого цементно-песчаного раствора, поверхность стяжки шлифуется затирочной машиной.

- По окончанию шлифовки (затирки) кельмой, либо шпателем прорезаются деформационные  швы (также технические) глубиной 1,5-2 см (линейное расширение), шириной 2-4мм. Швы прорезаются согласно техническому заданию, при его отсутствии согласно СНиП.

Хождение по стяжке возможно через 12 часов, при температуре воздуха +20 о С

4. Перед сдачей производится подрезка демпферных лент, уборка остатков собственного строительного мусора и устранение мелких недоделок.

5. Подготовленное помещение передается представителю Заказчика по Акту,  который подписывается уполномоченными представителями сторон на объекте.

Главный инженер ООО «Батисс» _____________________Степанченко Р.В.